|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 材质 | 米重（国标／M） | 规格 | 材质 | 米重（国标／M） |
| 100\*100\*6\*8 | Q235B | 17.2 | 394\*398\*11\*18 | Q235B | 147 |
| 125\*125\*6.5\*9 | Q235B | 23.8 | 396\*199\*7\*11 | Q235B | 56.7 |
| 148\*100\*6\*9 | Q235B | 21.4 | 400\*200\*8\*13 | Q235B | 66 |
| 150\*150\*7\*10 | Q235B | 31.9 | 400\*400\*13\*21 | Q235B | 172 |
| 150\*75\*5\*7 | Q235B | 14.3 | 400\*408\*21\*21 | Q235B | 197 |
| 175\*90\*5\*8 | Q235B | 18.2 | 414\*405\*18\*28 | Q235B | 233 |
| 175\*175\*7.5\*11 | Q235B | 40.4 | 428\*407\*20\*35 | Q235B | 284 |
| 194\*150\*6\*9 | Q235B | 31.2 | 446\*199\*8\*12 | Q235B | 66.7 |
| 198\*99\*4.5\*7 | Q235B | 18.5 | 440\*300\*11\*18 | Q235B | 124 |
| 200\*100\*5.5\*8 | Q235B | 21.7 | 450\*200\*9\*14 | Q235B | 76.5 |
| 200\*200\*8\*12 | Q235B | 50.5 | 458\*417\*30\*50 | Q235B | 415 |
| 200\*204\*12\*12 | Q235B | 56.7 | 482\*300\*11\*15 | Q235B | 115 |
| 244\*175\*7\*11 | Q235B | 44.1 | 488\*300\*11\*18 | Q235B | 129 |
| 248\*124\*5\*8 | Q235B | 25.8 | 496\*199\*9\*14 | Q235B | 79.5 |
| 250\*125\*6\*9 | Q235B | 29.7 | 498\*432\*45\*70 | Q235B | 605 |
| 250\*250\*9\*14 | Q235B | 72.4 | 500\*200\*10\*16 | Q235B | 89.6 |
| 250\*255\*14\*14 | Q235B | 82.2 | 506\*201\*11\*19 | Q235B | 103 |
| 294\*200\*8\*12 | Q235B | 57.3 | 582\*300\*12\*17 | Q235B | 137 |
| 298\*149\*5.5\*8 | Q235B | 32.6 | 588\*300\*12\*20 | Q235B | 151 |
| 294\*302\*12\*12 | Q235B | 85 | 594\*302\*14\*23 | Q235B | 175 |
| 300\*150\*6.5\*9 | Q235B | 37.3 | 596\*199\*10\*15 | Q235B | 95.1 |
| 340\*250\*9\*14 | Q235B | 79.7 | 600\*200\*11\*17 | Q235B | 106 |
| 346\*174\*6\*9 | Q235B | 41.8 | 606\*201\*12\*20 | Q235B | 120 |
| 350\*175\*7\*11 | Q235B | 50 | 692\*300\*13\*20 | Q235B | 166 |
| 300\*300\*10\*15 | Q235B | 94.5 | 700\*300\*13\*24 | Q235B | 185 |
| 300\*305\*15\*15 | Q235B | 106 | 792\*300\*14\*22 | Q235B | 191 |
| 350\*350\*12\*19 | Q235B | 137 | 800\*300\*14\*26 | Q235B | 210 |
| 344\*348\*10\*16 | Q235B | 115 | 890\*299\*15\*23 | Q235B | 213 |
| 388\*402\*15\*15 | Q235B | 141 | 900\*300\*16\*28 | Q235B | 243 |
| 390\*300\*10\*16 | Q235B | 107 | 912\*302\*18\*34 | Q235B | 286 |